# Ćwiczenie L2

# Temat: Ściśliwość gruntów

Na podstawie załączonych wyników edometrycznych badań namułu gliniastego, należy:

- Wykreślić krzywe konsolidacji dla wszystkich stopni pierwotnego obciążenia próbki.

- Wykreślić krzywe ściśliwości.

- Obliczyć początkową i końcową wartość porowatości i wskaźnika porowatości badanego gruntu.

- Obliczyć moduły ściśliwości i moduły odprężenia badanego gruntu dla zakresu naprężeń
25 – 50 kPa, 50 – 100 kPa,100 – 200 kPa,

- Obliczyć jakie byłoby osiadanie warstwy geotechnicznej tego samego gruntu o początkowej miąższości 3.00 metrów gdyby średnie naprężenia w warstwie zwiększyły się :

- z 25 kPa do 50 kPa

- z 50 kPa do 100 kPa

- ze 100 kPa do 200 kPa

Rodzaj gruntu: namuł gliniasty				Gęstość właściwa: 2.45 g/cm3

Średnica pierścienia edometru: 70 mm			Masa pierścienia edometru: 88.73 g

Oznaczenie wilgotności przed badaniami ściśliwości (wilgotność naturalna):

| Próbka nr 1 | Próbka nr 2 | Wilgotność gruntu |
| --- | --- | --- |
| mm+t = 24.51g ms+t = 22.19g | ms+t = 22.19 g mt = 10.16g | mm+t = 24.36 ms+t = 22.15 g | ms+t = 22.15 g mt = 10.69g | w = (w1 + w2)/2 |
| w1 = | w2 = |  |

|  | Przed badaniem | Po zakończeniu badań |
| --- | --- | --- |
| Masa pierścienia z gruntem | 214.12 g | 209.11 g |
| Masa pierścienia z gruntem po wysuszeniu |  | 194.12 g |
| Wysokość próbki | 20 mm |  |
| Objętość próbki |  |  |
| Gęstość objętościowa gruntu (() |  |  |
| Wilgotność |  |  |
| Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego ((d |  |  |
| Porowatość n |  |  |
| Wskaźnik porowatości e |  |  |

Wysokość próbki w czasie badań:

|  | Naprężenie [kPa] |
| --- | --- |
| Czas [min] | 25 | 50 | 100 | 200 | 100 | 50 | 25 | 0 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| 1 | 19,853 | 18,411 | 17,602 | 16,784 | 16,02 | 16,59 | 16,938 | 17,116 | 17,389 | 17,223 | 17,012 | 16,511 |
| 2 | 19,772 | 18,355 | 17,583 | 16,713 | 16,171 | 16,672 | 16,957 | 17,192 | 17,37 | 17,193 | 16,992 | 16,482 |
| 5 | 19,58 | 18,237 | 17,512 | 16,592 | 16,290 | 16,740 | 16,978 | 17,251 | 17,34 | 17,144 | 16,891 | 16,393 |
| 15 | 19,229 | 18,086 | 17,263 | 16,402 | 16,382 | 16,803 | 16,989 | 17,263 | 17,31 | 17,091 | 16,789 | 16,237 |
| 30 | 18,975 | 17,965 | 17,116 | 16,282 | 16,463 | 16,817 | 17,024 | 17,290 | 17,281 | 17,079 | 16,709 | 16,143 |
| 60 | 18,727 | 17,884 | 17,015 | 16,187 | 16,488 | 16,829 | 17,053 | 17,330 | 17,271 | 17,062 | 16,654 | 16,013 |
| 120 | 18,581 | 17,762 | 16,925 | 16,115 | 16,498 | 16,833 | 17,063 | 17,352 | 17,247 | 17,053 | 16,610 | 15,924 |
| 240 | 18,521 | 17,711 | 16,867 | 16,013 | 16,504 | 16,846 | 17,078 | 17,379 | 17,247 | 17,042 | 16,570 | 15,868 |
| 1140 | 18,486 | 17,681 | 16,812 | 15,977 | 16,519 | 16,858 | 17,083 | 17,394 | 17,232 | 17,032 | 16,553 | 15,812 |
| 1440 | 18,486 | 17,681 | 16,811 | 15,976 | 16,519 | 16,857 | 17,083 | 17,393 | 17,231 | 17,031 | 16,552 | 15,811 |

Formularz do wykreślenia krzywych konsolidacji